Сибирцев В.С., Щемелинина Т.Н., Гарабаджиу А.В.

Способ определения устойчивости органических полимеров

к деградации, индуцируемой различными факторами.

Патент РФ № 2687174;

зарег. в гос. реестре изобрет. 07.05.2019, бюлл. №13;

приоритет от 13.06.2018; заявка № 2018121804.

Патентообладатель: СПбГТИ.

Формула изобретения

Способ определения устойчивости органических полимеров к деградации, индуцируемой различными факторами, включающий подготовку тестовых сред (ТС), инкубирование образцов тестируемых материалов в присутствии этих сред, измерение механических свойств тестируемых образцов до и после их инкубирования и последующую оценку устойчивости тестируемых

материалов к деградации, индуцируемой различными факторами;

отличающийся тем, что в качестве 1-й ТС используют стерильный водный раствор с рН 6,8–7,4, изначально содержащий 13–19 г/л агар–агара,

8–12 г/л сахарозы, 1,3–1,9 г/л NH4NO3, 0,4–0,6 г/л KН2РО4,

0,4–0,6 г/л NaН2РО4, 0,6–0,8 г/л (NH4)2SO4, 0,18–0,22 г/л Mg(NO3)2,

0,05–0,07 г/л FeCl3 и 0,018–0,022 г/л CaCl2,

в качестве 2-й ТС используют тот же раствор, но с выращенной на его

внешней поверхности сплошной колонией Rhodotorula sp. VКМ Y-2993D,

инкубирование тестируемых образцов проводят в течение 1–2 месяцев,

при комнатной температуре и 95±5 % влажности на поверхности ТС,

не контактирующей с дном емкости, в которой она находится,

а оценку устойчивости тестируемых материалов к деградации,

индуцируемой механическими, химическими

и микробиологическими факторами,

проводят в соответствии со значениями коэффициентов КМР, КХР и КБР,

которые вычисляют по следующим формулам:

КМР = 100×(σИ–σЭ)/σЭ ,  КХР = 100×(σК–σИ)/σИ  и  КБР = 100×(σБ–σК)/σК ,

где σЭ – прочность эталонных материалов

с заранее известной степенью разлагаемости,

σИ – прочность тестируемых материалов, не подвергавшихся инкубации,

σК – прочность тестируемых материалов после инкубации их с 1-й ТС,

σБ – прочность тестируемых материалов после инкубации их со 2-й ТС.

Реферат

Изобретение относится к технике исследования механических свойств материалов. Целью заявляемого изобретения стало создание способа, позволяющего, по сравнению с прототипом, с большей объективностью оценивать действие большего спектра возможных деструктурирующих факторов (включая физические, химические и микробиологические) на более широкий круг тестируемых материалов.  Способ включает в себя подготовку стерильной плотной питательной среды (СППС, представляющей собой водный раствор с рН 7,2±0,3, содержащий 13–19 г/л агар–агара + 8–12 г/л сахарозы + 1,3–1,9 г/л NH4NO3 + 0,4–0,6 г/л KН2РО4 + 0,4–0,6 г/л NaН2РО4 + 0,6–0,8 г/л (NH4)2SO4 + 0,18–0,22 г/л Mg(NO3)2 + 0,05–0,07 г/л FeCl3 + 0,018–0,022 г/л CaCl2);  подготовку плотной питательной среды с тестовыми микроорганизмами (МППС, состоящей из СППС с выращенной на её поверхности сплошной колонией Rhodotorula sp. VКМ Y-2993D);  инкубирование образцов тестируемых материалов на поверхности этих сред в течение 1–2 месяцев,

при комнатной температуре и 95±5 % влажности  и измерение механических свойств образцов до и после их инкубирования. При этом оценка устойчивости тестируемых материалов к деградации, индуцируемой различными факторами, проводится по следующим формулам: в соответствии со значениями коэффициентов КМР, КХР и КБР, которые вычисляют по следующим формулам: КМР = 100×(σИ–σЭ)/σЭ ,  КХР = 100×(σК–σИ)/σИ  и  КБР = 100×(σБ–σК)/σК ,

где σЭ – прочность эталонных материалов

с заранее известной степенью разлагаемости,

σИ – прочность тестируемых материалов, не подвергавшихся инкубации,

σК – прочность тестируемых материалов после инкубации их с СППС,

σБ – прочность тестируемых материалов после инкубации их с МППС.

Способ определения устойчивости органических полимеров

к деградации, индуцируемой различными факторами

Изобретение относится к технике исследования механических свойств материалов. А именно, к способам оценки устойчивости к деградации, индуцируемой различными факторами, органических полимеров, для которых устойчивость к биодеградации является одним из целевых (биодеградируемые материалы) либо нежелательных (биологически устойчивые материалы) параметров.

Известен «Способ оценки и прогнозирования процессов старения (деструкции) полимерных материалов по динамике суммарного газовыделения и токсичности летучих органических соединений (лос), мигрирующих из полимера в процессе старения, детектируемых методом хроматомасс-спектрометрии» (патент RU 2554623, опубликован 27.06.2015), в котором деградацию тестируемых образцов синтетических полимерных материалов оценивали хромато–масс-спектрометрически по изменению общего количества и состава летучих органических соединений, выделяемых образцами до и после проведения с ними ускоренных термовлажностных климатических испытаний.  Недостатком этого способа является то, что степень деградации тестируемых образцов с его помощью определяется косвенно – а значит, с достаточно малой объективностью. Кроме того, этот способ весьма дорогостоящ в плане используемого оборудования и сложен в выполнении.

В патенте «Штамм гриба Аspergillus flavus link, как тест-культура для определения грибостойкости сталей, оксидных алюминиевых и магниевых сплавов» (патент RU 1766073, опубликован 19.06.1995) деградацию тестируемых образцов оценивали следующим образом. Сначала тестируемые образцы выдерживали при 30°С в течение 9 месяцев на поверхности газона тест-культуры, выращенной на агаризованной питательной среде, в чашках Петри, помещенных в эксикатор, поддерживающий общую 97%  влажность тестируемых образцов. Затем образцы с помощью скальпеля и растворов различных химических реактивов очищали от остатков микроорганизмов, питательной среды и продуктов коррозии, промывали, просушивали и взвешивали (для определения потери массы). После чего, визуально определяли площадь пораженной коррозией поверхности тестируемых образцов наложением на поверхность этих образцов пластины из прозрачного материала с нанесенной на неё сеткой. А кроме того, с помощью оптического микроскопа определяли глубину коррозионных поражений на поверхности тестируемых образцов.  Недостатками этого метода является то, что степень деградации тестируемых образцов с его помощью определяется визуально (а следовательно, довольно субъективно); а также то, что этим методом не определяется влияние на степень деградации тестируемых образцов отдельно химических (влага и т.п.) и биохимических факторов.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является «Способ определения гидролитической устойчивости материалов» (патент RU 2043619, опубликован 10.09.1995), в котором предлагается обрабатывать тестируемые образцы текстильных полимерных материалов высокотемпературной газовой смесью, содержащей пары воды и добавки, катализирующие процесс гидролиза. И по изменению механических свойств этих образцов (в виде их разрывной нагрузки) до и после их обработки судить о гидролитической устойчивости испытываемых материалов.

Основным недостатком данного технического решения является то, что с его помощью осуществляется оценка изменения свойств тестируемых образцов вследствие только лишь их химического гидролиза (в то время как биохимический гидролиз тестируемых образцов, осуществляемый в присутствии микроорганизмов, а также действие на эти образцы других возможных деструктурирующих факторов не учитывается). Кроме того, с помощью рассматриваемого технического решения не выявляется механизм действия тестовых факторов (в данном случае, паров воды, высокой температуры и каталитических добавок) на тестируемые материалы. И наконец, с помощью данного технического решения предлагается тестировать только текстильные полимерные материалы. .

В связи с ростом производства и потребления человеческим обществом различной продукции утилизация отходов стала в настоящее время одной из основных экологических проблем человечества. Одним из лучших способов решения этой проблемы является создание и как можно более широкое использование материалов, способных достаточно быстро разлагаться под воздействием различных механических, климатических, биологических и иных факторов. С другой стороны, в целом ряде случаев, наоборот, желательно применение материалов, проявляющих возможно большую устойчивость к воздействию на них различных живых организмов и иных потенциально разрушающих факторов. В связи с этим, всё более актуальной в настоящее время становится и проблема разработки достаточно экспрессных, объективных, простых, доступных и дешевых способов оценки устойчивости материалов к деградации, индуцируемой различными факторами, из которых живые организмы являются одними из наиболее действенных. Причем среди последних микроорганизмы являются наиболее распространенными. А кроме того, взаимодействие упомянутых микроорганизмов с тестируемыми образцами, в большинстве случаев, может служить наиболее статистически достоверной, экспрессной, простой и дешевой моделью взаимодействия таковых образцов с другими живыми организмами.

В связи с вышесказанным, целью заявляемого изобретения стало создание способа, позволяющего, по сравнению с прототипом, с большей объективностью оценивать действие большего спектра возможных деструктурирующих факторов (включая физические, химические и микробиологические) на более широкий круг тестируемых материалов.

Цель эта достигается за счёт того, что в предлагаемом способе (который включает такие операции как подготовка тестовых сред, инкубирование образцов тестируемых материалов в присутствии этих сред, измерение механических свойств тестируемых образцов до и после их инкубирования и последующая оценка устойчивости тестируемых материалов к деградации, индуцируемой различными факторами) тестовые среды (ТС) представляют собой:

(1) стерильный водный раствор с рН 7,2±0,3, изначально содержащий

16±3 г/л агар–агара + 10±2 г/л сахарозы + 1,6±0,3 г/л NH4NO3

+ 0,5±0,1 г/л KН2РО4 + 0,5±0,1 г/л NaН2РО4 + 0,7±0,1 г/л (NH4)2SO4

+ 0,2±0,02 г/л Mg(NO3)2 + 0,06±0,01 г/л FeCl3 + 0,02±0,002 г/л CaCl2,

(2) тот же раствор, но с выращенной на его внешней поверхности

сплошной колонией Rhodotorula sp. VКМ Y-2993D;

инкубирование тестируемых образцов проводят в течение 1–2 месяцев,

при комнатной температуре и 95±5 % влажности на поверхности ТС,

не контактирующей с дном емкости, в которой она находится,

а оценку устойчивости тестируемых материалов к деградации,

индуцируемой механическими, химическими

и микробиологическими факторами,

проводят в соответствии со значениями коэффициентов КМР, КХР и КБР,

которые вычисляют по следующим формулам:

КМР = 100×(σИ–σЭ)/σЭ ,  КХР = 100×(σК–σИ)/σИ  и  КБР = 100×(σБ–σК)/σК ,

где σЭ – прочность эталонных материалов

с заранее известной степенью разлагаемости,

σИ – прочность тестируемых материалов, не подвергавшихся инкубации,

σК – прочность тестируемых материалов после инкубации их в 1-й ТС,

σБ – прочность тестируемых материалов после инкубации их во 2-й ТС.

При этом выбор состава 1-й ТС (стерильный водный раствор с рН 7,1±0,3, изначально содержащий 16±3 г/л агар–агара, 10±2 г/л сахарозы, 1,6±0,3 г/л NH4NO3, 0,5±0,1 г/л KН2РО4, 0,5±0,1 г/л NaН2РО4, 0,7±0,1 г/л (NH4)2SO4, 0,2±0,02 г/л Mg(NO3)2, 0,06±0,01 г/л FeCl3 и 0,02±0,002 г/л CaCl2) связан с необходимостью обеспечения оптимальных условий для развития в этой среде тестовых микроорганизмов (что нужно для увеличения эффективности биодеградации тестируемых образцов и сокращения времени анализа устойчивости таковых образцов к воздействию микроорганизмов).

Дополнительное введение в состав 2-й ТС штамма Rhodotorula sp. VКМ Y-2993D даёт возможность оценивать устойчивость тестируемых образцов к воздействию не только химических факторов (как это делалось в прототипе), но также биохимических факторов, определяемых жизнедеятельностью тестовых микроорганизмов.  При этом выбор Rhodotorula в качестве тестовых микроорганизмов связан с тем, что эти дрожжеподобные грибки, обладая развитой ферментной системой (позволяющей им использовать в процессе своего метаболизма в качестве источника углерода самые различные органические субстраты), широко распространены в естественных условиях. А кроме того, штамм Rhodotorula sp. VКМ Y-2993D, предлагаемый к использованию в качестве тестового в описываемом изобретении, способен активно деструктурировать различные высокомолекулярные углеводороды (составляющие основу любого органического полимера), используя их в процессах своего метаболизма (см. патент RU № 2526496 от 20.08.2014). При том, что в местах, где те или иные углеводородные материалы присутствуют достаточно долго и в достаточно больших количествах, практически всегда происходит изменение состава природных биоценозов, приводящее к преобладанию в этих биоценозах тех видов и штаммов микроорганизмов, которые способны наиболее эффективно использовать вышеупомянутые углеводородные материалы для своего метаболизма.

А выбор режима инкубирования тестируемых образцов (1–2 месяца с обеспечением доступа воздуха при комнатной температуре и 95±5 % влажности) связан с необходимостью обеспечения наименьшего времени анализа при достижении степени химической и биодеградации образцов, достаточной для её надежного и достоверного определения предлагаемым методом.

Достижение цели заявляемого способа анализа обеспечивается тем, что в ходе него осуществляется точная, инструментальная, количественная оценка изменения прочностных свойств тестируемых образцов вследствие воздействия на них влаги, тестовых микроорганизмов, а также различных механических нагрузок.

Реализация предлагаемого способа определения устойчивости органических полимеров к деградации, индуцируемой различными факторами, включая микроорганизмы, осуществляется следующим образом:

Этап 1. В чашки Петри разливается плотная питательная среда (ППС), представляющая собой стерильный водный раствор с рН 7,1±0,3,

содержащий 16±3 г/л агар–агара + 10±2 г/л сахарозы + 1,6±0,3 г/л NH4NO3

+ 0,5±0,1 г/л KН2РО4 + 0,5±0,1 г/л NaН2РО4 + 0,7±0,1 г/л (NH4)2SO4

+ 0,2±0,02 г/л Mg(NO3)2 + 0,06±0,01 г/л FeCl3 + 0,02±0,002 г/л CaCl2 .

Затем, ППС в чашках Петри остужается до комнатной температуры и в 1/2 от общего количества чашек стерильно поверхностно засевается тестовыми микроорганизмами (ТМ),  в качестве которых в данном случае используется Rhodotorula sp. VКМ Y-2993D. После этого упомянутые чашки Петри закрываются крышками и выдерживаются при комнатной температуре до тех пор, пока на поверхности находящейся в них ППС не вырастет сплошная колония ТМ (что, как правило, происходит в течение от 3-х до 7-и суток).

Этап 2. У образцов тестируемых материалов, а также у эталонных образцов (степень устойчивости которых к различным деструктурирующим факторам известна заранее) определяется исходная механическая прочность (σИ и σЭ соответственно).

Этап 3. Образцы тестируемых материалов помещаются на поверхность колоний ТМ, выращенных на этапе 1 (биоразлагаемые образцы), а также на поверхность стерильной ППС, находящейся в контрольных чашках Петри (контрольные образцы). После чего все чашки Петри инкубируют в течение 1–2 месяцев при комнатной температуре и 95±5 % влажности.

Этап 4. После окончания инкубации биоразлагаемые и контрольные образцы отделяются от поверхности ППС, на которой они инкубировались, и отмываются от остатков ППС и ТМ. Затем у всех образцов  определяется конечная механическая прочность (σБ и σК соответственно).

Этап 5. Далее, вычисляются значения коэффициентов деградации тестируемых образцов, обусловленной механическими нагрузками, а также химическими и микробиологическими факторами:

КМР = 100×(σИ–σЭ)/σЭ ,  КХР = 100×(σК–σИ)/σИ  и  КБР = 100×(σБ–σК)/σК ,

где σЭ – прочность эталонных материалов,

σИ – прочность тестируемых материалов, не подвергавшихся инкубации,

σК – прочность тестируемых материалов после инкубации их на ППС с ТМ,

σБ – прочность тестируемых материалов после инкубации их на стерильной ППС.

Этап 6. На основании полученных значений КМР, КХР и КБР делается вывод о причинах и степени устойчивости тестируемых образцов к различным видам деградации.

Упомянутый способ может быть реализован с применением текстуромера «TA.XT+» (или иного прибора, позволяющего с достаточной точностью измерять прочность тестируемых образцов на прокалывание, разрыв, растяжение, сжатие, изгиб или кручение).

Более детально настоящее изобретение описывается следующим конкретным примером.  Для анализа были взяты образцы размером 20×20 мм и толщиной 0,3 мм, содержащие 4-е тестируемых материала, синтезированных на основе поливинилхлорида (ПВХ) с пластификатором, с добавлением различных количеств природного бентонита (ПБ) и различным временем его перемешивания с ПВХ–основой, а также эталонный материал (в качестве которого была взята ПВХ–основа без ПБ) – по 15 образцов на каждый материал (включая тестируемые и эталонный). Затем исходная совокупность упомянутых образцов делилась на две выборки – «контрольную» и «тестовую». После чего у всех образцов из «контрольной» выборки (куда входило по 5 образцов каждого материала) определалась прочность на прокалывание (с помощью текстуромера «TA.XT+»).

Далее, «тестовая» выборка образцов делилась ещё на две равные части – «хеморазлагаемую» и «биоразлагаемую» (в каждую из которых входило по 5 образцов каждого материала). Затем, все образцы из «хеморазлагаемой» выборки помещались на внешнюю поверхность ППС (представлявшей собой стерильный водный раствор с рН 7,2, содержащий 16 г/л агар–агара, 10 г/л сахарозы, 1,6 г/л NH4NO3, 0,5 г/л KН2РО4, 0,5 г/л NaН2РО4, 0,7 г/л (NH4)2SO4, 0,2 г/л Mg(NO3)2, 0,06 г/л FeCl3 и 0,02 г/л CaCl2), налитой в чашки Петри и остуженной до комнатной температуры. А все образцы из «биоразлагаемой» выборки помещались на внешнюю поверхность колоний Rhodotorula sp. VКМ Y-2993D, выращенных на аналогичной ППС, налитой в другие чашки Петри.

После этого чашки Петри с «хеморазлагаемыми» и «биоразлагаемыми» образцами помещались на решетки двух разных эксикаторов, на дно которых была предварительно налита дистиллированная вода (для обеспечения уровня влажности, достаточного для нормальной жизнедеятельности тестовых микроорганизмов, а также моделирования условий химического гидролиза «контрольных» образцов).

Далее, оба эксикатора герметично закрывались и оставлялись при комнатной температуре на 1,5 месяца.  После чего, все образцы из «биоразлагаемой» и «хеморазлагаемой» выборок отделялись от поверхности ППС, на которой они инкубировались, и отмывались от остатков ППС и ТМ (последовательно, водой, 1М КОН, 1М НCl и снова водой).

Далее, у каждого из упомянутых образцов определалась прочность на прокалывание (с помощью текстуромера «TA.XT+»).

После чего, для каждого из тестируемых материалов вычислялись значения коэффициентов деградации, обусловленной механическими нагрузками, а также химическими и микробиологическими факторами:

КМР = 100×(σИ–σЭ)/σЭ ,  КХР = 100×(σК–σИ)/σИ  и  КБР = 100×(σБ–σК)/σК ,

где σЭ – прочность на прокалывание, усредненная по всем образцам

«контрольной» выборки, содержащим эталонный материал,

σИ – прочность на прокалывание, усредненная по всем образцам

«контрольной» выборки, содержащим  тестируемый материал,

σК – прочность на прокалывание, усредненная по всем образцам

«хеморазлагаемой» выборки, содержащим  тестируемый материал,

σБ – прочность на прокалывание, усредненная по всем образцам

«биоразлагаемой» выборки, содержащим  тестируемый материал.

Результаты описанного анализа приведены в таблице 1.

Таблица 1. Прочность на прокалывание и коэффициенты деградации

тестируемых образцов в различных условиях.

| Состав образца | Прочность образцов (σ, МПа) |  |  | КМР, % | КБР, % | КХР, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исход- ная (σИ) | контроль- ная (σК) | биоразла- гаемая (σБ) |  |  |  |
| ПВХ+ПФ | 13,3±0,6 | 13,2±0,6 | 12,9±0,6 | 0 | –2 | –1 |
| ПБ-5-2 | 5,7±0,4 | 5,9±0,3 | 7,1±0,3 | –57 | +20 | +4 |
| ПБ-5-10 | 6,0±0,3 | 6,2±0,3 | 7,1±0,4 | –55 | +15 | +3 |
| ПБ-15-2 | 4.3±0,3 | 4,5±0,4 | 6,5±0,4 | –68 | +44 | +5 |
| ПБ-15-10 | 4,7±0,4 | 4,9±0,4 | 6,5±0,3 | –65 | +33 | +4 |

Условные обозначения:  ПВХ+ПФ – ПВХ–основа (включающая ПВХ

и пластификатор) без ПБ;   ПБ-5-2 и ПБ-5-10 – ПВХ–основа с 5 масс.% ПБ, размешиваемая перед отвердеванием в течение, соответственно, 2 и 10 минут;   ПБ-15-2 и ПБ-15-10 – ПВХ–основа с 15 масс.% ПБ, размешиваемая перед

отвердеванием в течение, соответственно, 2 и 10 минут.

На основании приведенных данных были сделаны следующие выводы.

Для всех тестируемых материалов была характерна достаточно высокая устойчивость к обычным химическим разрушающим факторам (таким например, как влага;  см. значения КХР в табл.1).

В то же время, для всех тестируемых материалов была характерна устойчивость к механическим воздействиям и воздействию микроорганизмов, существенно меньшая, чем у «чистой» ПВХ–основы (см. значения КМР и КБР в табл.1). Причем эта устойчивость уменьшалась с увеличением в тестируемых материалах % количества бентонита и увеличивалась с увеличением времени размешивания ПВХ-основы с бентонитом перед их совместным затвердеванием.

Таким образом, мы видим, что заявляемый способ может обеспечить достаточно объективную и информативную оценку устойчивости органических полимеров к деградации, индуцируемой различными факторами (включая физические, химические и микробиологические) и может найти применение как при оценке свойств уже существующих, так и при разработке новых изделий и материалов, для которых желательна повышенная либо пониженная устойчивость к воздействию механических нагрузок, влаги, а также жизнеспособных микроорганизмов.